新能源材料与技术 作业作答

半导体物理基础（简答题）

# （1）PN 结的形成原理

PN 结是在同一块单晶硅上，一侧掺入Ⅲ族元素 B（受主）形成 p 型区，另一侧掺入Ⅴ族元素 P（施主）形成 n 型区，两区交界处形成的。其形成过程是载流子的扩散运动与漂移运动由不平衡走向平衡的过程：

- 多子扩散：p 区空穴浓度高、n 区电子浓度高，在浓度梯度的作用下，空穴由 p 区向 n 区扩散，电子由 n 区向 p 区扩散，形成扩散电流。

- 空间电荷区形成：多子扩散后，p 区一侧留下不能移动的负离子 B−，n 区一侧留下正离子 P+，在界面两侧形成空间电荷区（耗尽区、势垒区）。

- 内建电场建立：空间电荷产生由 n 区指向 p 区的内建电场。

- 漂移运动：内建电场使空穴被扫回 p 区、电子被扫回 n 区，漂移电流的方向与扩散电流相反。

- 达到平衡：当漂移电流与扩散电流大小相等、方向相反时，净电流为零，空间电荷区宽度与内建电势趋于稳定，PN 结形成。平衡后费米能级处处相等，能带在结区发生弯曲，弯曲量等于 qV0。

V0 = (kT/q)·ln(NAND/ni2)

对于硅 PN 结，常规掺杂浓度下 V0 ≈ 0.7 V。正偏时外加电场与内建电场方向相反，势垒降低，扩散电流随外加电压指数增大，约 0.7 V 时导通；反偏时势垒升高、耗尽区变宽，仅有很小的反向饱和电流，因此 PN 结具有单向导电性。

# （2）费米能级

费米能级是温度为绝对零度时固体能带中充满电子的最高能级，常用 EF 表示。

更普遍地说，费米能级是费米–狄拉克分布函数中的统计参量，即电子占据概率为 1/2 的能级：

f(E) = 1 / [1 + exp((E − EF)/kT)]

- 费米能级不一定对应真实存在的能级，它是电子填充水平的分界线；

- T = 0 K 时，能量低于 EF 的状态全部被电子占据，高于 EF 的状态全部为空；

- 本征半导体的费米能级位于禁带中央附近，即 EF ≈ Ei。

费米能级的位置与掺杂类型密切相关：

| 材料 | 多子 | 费米能级位置 |
| --- | --- | --- |
| p 型硅（掺 B） | 空穴 | 靠近价带顶 EV |
| n 型硅（掺 P） | 电子 | 靠近导带底 EC |

载流子浓度与费米能级的关系为：n = NCexp[−(EC − EF)/kT]，p = NVexp[−(EF − EV)/kT]，且满足 np = ni2。

费米能级是绘制能带图的统一参考线：平衡 PN 结中费米能级处处相等，能带随之弯曲；外加偏压时，电子与空穴的准费米能级分离，两者之差为 EFn − EFp = qV。

# （3）迁移率、电导率及两者的关系

迁移率是单位电场下载流子的平均漂移速度，即 μ = vd/E，单位为 cm2/(V·s)。它取决于载流子在电场中被加速与受散射（晶格声子散射、电离杂质散射）之间的竞争，可写为 μ = qτ/m*，其中 τ 为平均自由时间，m* 为有效质量。有效质量由能带曲率决定（1/m* ∝ ∂2E/∂k2），引入有效质量后即可在微观上使用牛顿力学描述载流子的运动。

电导率为各类载流子贡献之和：σ = nqμn + pqμp，电阻率 ρ = 1/σ；对本征半导体，σi = niq(μn + μp)。

两者的关系：迁移率是单位浓度载流子对电导率的贡献系数，电导率等于各载流子的浓度、电荷量与迁移率乘积之和。漂移电流密度可写为 Jdrift = nqvd = nqμE = σE。

对硅而言，μn = 1350 cm2/(V·s)，μp = 480 cm2/(V·s)，ni = 1.5×1010 cm−3，由此可得本征电导率 σi ≈ 4.4×10−6 S/cm，本征电阻率 ρi ≈ 2.3×105 Ω·cm。掺杂可以显著改变载流子浓度，例如每 105 个硅原子掺入 1 个硼原子，电导率可提高约 103 倍。

# （4）扩散电流表达式

一维条件下，扩散电流密度正比于载流子浓度梯度：

Jn,diff = qDn·dn/dx，　Jp,diff = −qDp·dp/dx

式中 q 为电子电荷量，Dn、Dp 分别为电子和空穴的扩散系数，dn/dx、dp/dx 为浓度梯度。

计入漂移后的完整电流密度为：

Jn = qμnnE + qDn·dn/dx，　Jp = qμppE − qDp·dp/dx，　J = Jn + Jp

扩散系数与迁移率由爱因斯坦关系相联系：Dn = (kT/q)μn，Dp = (kT/q)μp，室温下 kT/q ≈ 0.0259 V。

与扩散电流相对应，少子的扩散长度为 Ln = √(Dnτn)、Lp = √(Dpτp)，它是描述 PN 结中注入少子分布的特征长度。

# （5）B 掺杂 p 型硅与 P 掺杂 n 型硅的杂质能级位置

B 和 P 在硅中都是替位式杂质：其原子半径与价电子壳层结构与 Si 相近，因而在禁带中引入浅能级。杂质电离能可用氢原子模型估算：

E = (m*/m0)·13.6 eV / εr2

硅的相对介电常数 εr ≈ 11.7，因此杂质的电离能只有百分之几到零点零几电子伏。

① 掺 B（Ⅲ族，受主）的 p 型硅：B 只有 3 个价电子，替位 Si 后缺 1 个电子，从价带接受 1 个电子而成为带负电的 B− 离子，同时在价带中产生 1 个空穴。受主能级 EA 位于禁带内、紧靠价带顶上方：

EA = EV + ΔEA，　ΔEA ≈ 0.045 eV

② 掺 P（Ⅴ族，施主）的 n 型硅：P 有 5 个价电子，多出的 1 个电子受 P+ 的库仑场束缚，成为束缚电子，只需很小的能量即可电离为自由电子。施主能级 ED 位于禁带内、紧靠导带底下方：

ED = EC − ΔED，　ΔED ≈ 0.044 eV

两者的能带位置示意如下：

EC ─────────────────────────────

ED（P 施主能级，EC − 0.044 eV）

Ei（禁带中央）

EA（B 受主能级，EV + 0.045 eV）

EV ─────────────────────────────

由于 ΔEA、ΔED 远小于 Eg/2（硅的 Eg ≈ 1.12 eV），故它们都是浅能级杂质。室温下 kT ≈ 0.026 eV，远大于这些电离能，杂质几乎全部电离，因此 p 型硅中 p ≈ NA，n 型硅中 n ≈ ND，这正是掺杂能够有效调控半导体电导率的原因。